Техническое задание

Арт.84011-1Р

Наименование объекта закупки

Поручень опорный, разборный, Г-образный, пристенный, прав, тип 2, сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Данный поручень состоит из двух отдельных элементов, что позволяет значительно сэкономить на транспортных расходах. Сборка поручня осуществляется на месте с помощью соединительной втулки и металлических заклёпок, которые позволяют стыковать элементы поручня стык встык без зазоров, что обеспечивает травмобезопасные условия. Предназначен в качестве опорного устройства для инвалида-опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Поручни должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 с последующей порошково-полимерной покраской, с толщиной наносимого слоя не менее 250мкм, для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет: белый. |
| Требование к конструкции поручня | С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, поручень должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 38мм, с толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения удобства транспортировки конструктивно поручень изготавливается из двух частей трубы. Примыкания труб под 90 гр, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Соединение частей производится при помощи втулки, для надежности стыкования которая приваривается к одной части трубы. Соединительная втулка должна быть изготовлена из стали толщиной не менее 3мм. Для соединения элементов поручня стык в стык диаметр фаски должен быть не более 36мм и не менее 34мм, диаметр ребра втулки должен быть не менее 38мм. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке, изделие должно иметь следующие размеры (без учета выступающих крепежных элементов): ширина поручня не более 900мм, высота не более 600мм. Доступный отступ от стены не менее 80 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к поверхности | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, в количестве не менее 3-х штук, изготовленных из стали марки не ниже Ст3. Для обеспечения стойкости к коррозии, фланцы должны быть окрашены промышленным способом порошковой краской, с толщиной слоя не менее 250мкм. С целью обеспечения надёжной фиксации поручня к поверхности, диаметр каждого фланца должен быть не менее 80-85мм, толщиной не менее 3 мм и иметь не менее 3х точек крепления. Приварку фланцев осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3-х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень опорный, разборный, Г-образный, пристенный, прав, тип 2, сталь, D38 мм – 1шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---