ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АРТ. 50206-EPU-180х500х4-B-SK

Наименование изделия

Плитка тактильная (направление движения, зона получения услуг по ГОСТ Р 52875-2018) 180х500х4, ЭКОПУ, чёрный.

Общие требования

| Назначение изделия | Оборудование путей движения внутри помещения со средней проходимостью людей с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения. |
| --- | --- |
| Описание изделия | Тактильная эко-полиуретановая плитка выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, изготовлена из высококачественного эко-полиуретана, твёрдостью не более 85 ед. по Шору по таблице А, материал является высокопрочным и обладает относительными грязеотталкивающими свойствами, поэтому изделия дольше сохраняют свой эстетичный вид. Плитка с тактильными рифами, выполненными в виде продольных полос в количестве трёх штук, предназначена для разметки безопасного пути движения для МГН, отрезка направления движения от указателя «поле внимания» в сторону какого-либо значимого объекта, совокупность нескольких плит позволяет организовать зону получения услуг в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, внутренняя поверхность конусов усилена рёбрами жёсткости, толщиной не менее 2 мм имеющими цельнолитую структуру с изделием, обеспечивающими размер ячеек не более 7,2х5 мм, в количестве не менее 12 шт на одну полосу, для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью. Не рекомендуется применение плитки с полыми рифами, так как это значительно увеличит расход клеевого вещества и снизит прочностные характеристики изделия. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру, с размером ячейки не более 5х5 мм. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет черный цвет поверхности (RAL 9004). Плитка предназначена для монтажа при самоклеющейся основы. |
| Требования к материалам | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественного эко-полиуретана, твёрдостью по шкале Шора не более 85 единиц по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия RAL 9004. |
| Требования к конструкции изделия | Основа плитки (базовая пластина) в соответствии с ГОСТ имеет толщину не более 1 мм. Края базовой пластины (основания) имеют скошенный край. Углы базовой пластины (основания) имеют закругления с радиусом 2-3 мм. Для обеспечения высоких прочностных характеристик и продолжительного эксплуатационного периода тактильные рифы должны быть усилены рёбрами жёсткости, имеющими цельнолитую структуру с изделием, толщиной не менее 2 мм, обеспечивающими размер ячеек не более 7,2х5 мм, в количестве не менее 12 шт на одну полосу, для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью. Не допускается применение плитки с полыми рифами, так как это значительно снизит прочностные характеристики изделия и увеличит расход клеевого вещества. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру, с размером ячейки не более 5х5 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида длина плитки должны соответствовать стандартным размерам большинства напольных керамограниных плит и быть не менее 495мм и не более 505мм. С целью обеспечения эффективной ширины тактильной зоны в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 расстояние между внешними сторонами крайних рифов должно быть не более 150мм, с целью обеспечения надёжной фиксации плитки на поверхности габаритная ширина должна составлять не менее 175мм и не более 180мм. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм, высота подосновы не более 1 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Тип тактильного индикатора - направляющие параллельные полосы шириной не более 30 мм в основании и не менее 480 мм по длине, в количестве не менее 3 шт. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде продольных полос, информирующих человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет черный цвет поверхности (RAL 9004). |
| Требования к самоклеящейся поверхности | Для обеспечения надёжного крепления плитки на поверхности в течении всего срока эксплуатации на тыльную сторону плитки должен быть нанесён клей-расплав толщиной не менее 250мк. |
| Требования к товарам/услугам/ работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Плитка ПВХ - в соответствии с заказанным количеством |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХг. |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 1 года. |